GT Verglasung (Formale Regelungen)

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Holz-Aluminium Bauelemente dar. Die in den Leistungstexten angegebenen Abmessungen beziehen sich auf Standard Holz-Aluminium-Elemente.

Die Kosten für die Ermittlung der Glasmasse sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließlich der dicht auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Verklotzungen. Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers durch den Auftragnehmer zu ermitteln. Bei der Ausführung absturzsichernder Verglasungen sind die TRAV "Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen" zu befolgen. Weiterhin sind die Auflagen der jeweiligen LBO "Landesbauordnungen" einzuhalten.

Es folgt die Beschreibung der für die Ausführung geplanten Glastypen. In den Positionsbeschreibungen wird dann jeweils nur die Kurzbezeichnung des zum Einsatz kommenden Glas Typs (GT) genannt. Der Aufbau wird immer von außen nach innen angegeben.

Die Eignung der vorgeschlagenen Glasaufbauten ist für den jeweiligen Anwendungsfall hinsichtlich Glasarten, Glasdicken und Abmessungen vom Auftragnehmer zu prüfen. Dies trifft insbesondere auf die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung, die Vorschriften der Unfallversicherung und der Bau-Berufsgenossenschaften oder sonstige, anzuwendende Vorschriften zu.

GT 101  Wärmeschutz-3-fach-Glas

Float 4 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,6 W/m²K nach DIN EN 673.

GT 112  Wärmeschutz-3-fach-Glas

für absturzsichernde Verglasungen, bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs in Anlehnung an die TRAV (Januar 2003).

VSG 8 mm/ Argon SZR14/ Float 6 mm/ Argon SZR14/ ESG 8 mm

Heißlagerungstest für Einscheibensicherheitsglas nach Bauregelliste

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,6 W/m²K nach DIN EN 673.

GT 113  Wärmeschutz-3-fach-Glas

nach Unfallverhütungsvorschrift Schulen (GUV)

VSG 8 mm/ Argon SZR14/ Float 6 mm/ Argon SZR14/ VSG 8 mm

Heißlagerungstest für Einscheibensicherheitsglas nach Bauregelliste

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,6 W/m²K nach DIN EN 673.

GT 115  Wärmeschutz-3-fach-Glas

für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs

VSG 8 mm/ Argon SZR14/ Float 6 mm/ Argon SZR14/ VSG 8 mm

Heißlagerungstest für Einscheibensicherheitsglas nach Bauregelliste

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,6 W/m²K nach DIN EN 673.

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.