GT Verglasung (Formale Regelungen)

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Holz-Aluminium Bauelemente dar. Die in den Leistungstexten angegebenen Abmessungen beziehen sich auf Standard Holz-Aluminium-Elemente.

Die Kosten für die Ermittlung der Glasmasse sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließlich der dicht auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Verklotzungen. Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers durch den Auftragnehmer zu ermitteln. Bei der Ausführung absturzsichernder Verglasungen sind die TRAV "Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen" zu befolgen. Weiterhin sind die Auflagen der jeweiligen LBO "Landesbauordnungen" einzuhalten.

Es folgt die Beschreibung der für die Ausführung geplanten Glastypen. In den Positionsbeschreibungen wird dann jeweils nur die Kurzbezeichnung des zum Einsatz kommenden Glas Typs (GT) genannt. Der Aufbau wird immer von außen nach innen angegeben.

Die Eignung der vorgeschlagenen Glasaufbauten ist für den jeweiligen Anwendungsfall hinsichtlich Glasarten, Glasdicken und Abmessungen vom Auftragnehmer zu prüfen. Dies trifft insbesondere auf die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung, die Vorschriften der Unfallversicherung und der Bau-Berufsgenossenschaften oder sonstige, anzuwendende Vorschriften zu.

GT 601  Wärmeschutz-3-fach-Glas, P4A nach DIN EN 356

VSG 10 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,7 W/m²K nach DIN EN 673.

GT 602  Wärmeschutz-3-fach-Glas, P5A nach DIN EN 356

VSG 13 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,7 W/m²K nach DIN EN 673.

GT 603  Wärmeschutz-3-fach-Glas, P6B nach DIN EN 356

VSG 23 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm/ Argon SZR14/ Float 4 mm

Thermisch verbessertem Randverbund

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert	Ug: 0,7 W/m²K nach DIN EN 673.