PF Ausfachungen / Paneele (Formale Regelungen)

Für die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt sinngemäß die im Abschnitt Verglasung näher beschriebene Regelung. Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten Angaben zu den einzusetzenden Werkstoffen und deren Querschnitt sind formale Mindestanforderungen. Die vorgegebenen Stoffe sind vom AN auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Die in den "ZTV" gemachten Angaben zum Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie die für diese Bereiche geltenden DIN-Normen sind zu berücksichtigen.

Der Dämmkern der Paneele ist in druckfester Ausführung und mit einem druckfesten Einleimer auszuführen. Kommt als Dämmkern Mineralwolle zur Ausführung, so ist diese in stehender Faser und mit zusätzlicher mechanischer Sicherung gegen etwaiges Absacken zu verarbeiten. Die beschriebenen Paneele müssen nach dem Stand der Technik dampfdiffusionsdicht ausgebildet sein. Durch konstruktive Maßnahmen muss verhindert werden, dass eine Durchfeuchtung sowie eine etwaige mechanische Zerstörung des Dämmstoffes eintritt. Die Oberflächenveredelung der Aluminium Verbundpaneele ist, wenn in den Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben, gemäß der Beschreibung in den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen" auszuführen.

PF 1 Verbundpaneel

Innenschale: Aluminiumblech, Stärke: 3 mm

Außenschale: Fassadenplatte ESG, Typ: Delogcolor, Stärke: 8 mm

Dämmkern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, frei von FCKW, HFCKW u. HFKW sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13 164, Euroklasse E nach DIN EN 13 501, Anwendung nach DIN V 4108-10. U-Wert Up : 0,5 W/m²K, Stärke : 40 mm

PF 2 Verbundpaneel

Innenschale: Aluminiumblech, Stärke: 3 mm

Außenschale: Aluminiumblech, Stärke: 3 mm

Dämmkern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, frei von FCKW, HFCKW u. HFKW sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13 164, Euroklasse E nach DIN EN 13 501, Anwendung nach DIN V 4108-10. U-Wert Up : 0,5 W/m²K, Stärke : 40 mm